Załącznik nr 1 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBÓT REMONTOWYCH POMIESZCZEŃ BUDYNKU MEDYCZNEGO

STUDIUM ZAWODOWEGO W ZAMOŚCIU

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Spis zawartości

SST-01	 	Roboty rozbiórkowe, towarzyszące i tymczasowe

SST-02		Roboty wykończeniowe – tynki i licowanie

SST-03		Roboty wykończeniowe – posadzki

SST-04		Roboty wykończeniowe – tapetowanie

SST-05		Roboty wykończeniowe – roboty malarskie

### SST - 01 	ROBOTY ROZBIÓRKOWE, TOWARZYSZACE I TYMCZASOWE

1.1	Część ogólna

1.1.1	 Nazwa zadania

Remont pomieszczeń budynku Medycznego Studium Zawodowego w Zamościu, 
22-400 Zamość, ul. Partyzantów 20.

Roboty rozbiórkowe, towarzyszące i tymczasowe.

1.1.2	 Przedmiot i zakres robót.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych, towarzyszących i tymczasowych.

Roboty rozbiórkowe
Roboty obejmujące skucia płytek ceramicznych posadzki wiatrołapu i okładziny schodów klatki schodowej w części nowej obiektu, rozbiórkę lamperii z płyt laminowanych na ścianach ciągów komunikacyjnych, skucie płytek ceramicznych cokolika wiatrołapu, korytarzy i klatki schodowej części nowej budynku, wywóz gruzu po pracach rozbiórkowych.

Roboty towarzyszące

Roboty przygotowawcze obejmujące zeskrobanie i zmycie starej farby z powierzchni ciągów komunikacyjnych, cyklinowanie powierzchni posadzki z deszczułek podłogowych.

Roboty tymczasowe

Roboty tymczasowe obejmują zabezpieczenie terenu budowy.

1.2. Określenia podstawowe

- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji inwestycji, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę,

- Rejestr obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę                                     z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

- Materiały – wszelkie materiały naturalne i wyroby sztuczne, niezbędne do wykonania robót zgodnie                               z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

- Odpowiednia zgodność - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

- Polecenie Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych                      z prowadzeniem budowy.

- Ustalenia techniczne - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych                      i szczegółowych specyfikacjach technicznych.

- Grupa, klasa, kategoria robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 L W sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340                         z 16.12.2002 L, Z późno zm.).

- Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której Inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie    i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.

- Instrukcja technicznej obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów                    i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

- Istotne wymagania - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane.

- Normy europejskie - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HO)", zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji.

- Przedmiar robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.

- Podłoże malarskie - surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) powierzchnia (np. muru, tynku, betonu, drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na której będzie wykonywana powłoka malarska.

- Powłoka malarska - stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na podłożu, decydująca o właściwościach użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

- Farba - płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych (np. pigmentu - barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa.

- Lakier - niepigmentowany roztwór koloidalny (np. żywic, olejów, poliestrów), który tworzy powłokę transparentną po pokryciu nim powierzchni i wyschnięciu.

- Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygający w szklistą powłokę.

- Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor farbom lub emaliom.

- Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem środków pomocniczych. Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych - zawiesina pigmentów i obciążników w spoiwie żywicznym, rozcieńczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyną lakową, terpentyną itp.). Farba i emalie na spoiwach żywicznych rozcieńczalne wodą - zawiesina pigmentów i obciążników w spoiwie żywicznym, rozcieńczalne wodą. Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkła wodnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych i modyfikujących, przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wodą lub w postaci ciekłej, gotowej do stosowania mieszanki. Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji wodnej żywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych, produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia wodą.

1.3.	Wymagania szczegółowe dotyczące właściwości materiałów budowlanych

Brak materiałów do wykonania robot.

1.4.	Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu i maszyn do robót budowlanych.

Podstawowy sprzęt do wykonania robót to elektronarzędzia.

Planowany do użycia sprzęt należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru.

1.5.	Wymagania dotyczące środków transportu

Do transportu i wywozu gruzu należy użyć samochodu ciężarowego lub ciągnika.

1.6.	Wymagania szczegółowe wykonania robót budowlanych.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność 
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Rozbiórka warstwy okładziny schodów i posadzki wiatrołapu dotyczy zdjęcia płytek ceramicznych z warstwą mocującej zaprawy klejowej oraz oczyszczenie podłoża.

Roboty rozbiórkowe wykonywać z zachowaniem przepisów BHP dla tego typu robót.

  - Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót należy:

- Teren robót wygrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP.

- Uzgodnić z Użytkownikiem obiektu zasady jego bieżącego funkcjonowania.

1.8.	Wymagania dotyczące wykonania robót

Roboty prowadzić zgodnie z przepisami BHP zgodnie z ustaleniami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47,poz.401).

1.9.	Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych

Jakość wykonywanych robót należy kontrolować na bieżąco. Na poszczególne etapy finalne należy dokonać wpisu do dziennika budowy. Prawidłowość wykonania robót zgodnie z projektem potwierdza Inspektor Nadzoru. Końcowego odbioru robót dokonuje Komisja Odbioru Robót powołana przez Inwestora w składzie przewidzianym, stosownie do rodzaju robót. W szczególności kontroli podlega nienaruszenie elementów przyległych do rozbieranych i uporządkowanie placu budowy.

1.10.	Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

Przedmiar i obmiar robót rozbiórkowych należy wykonać wg stanu faktycznego zakresu ustalonego z Inżynierem przed przystąpieniem do robót i zgodnie 
z dokumentacją projektową. Jednostki obmiarowe do przedmiaru robót podano 
w przedmiarze robót do dokumentacji kalkulacyjnej.

  - Odbiór robót budowlanych

Odbiorowi podlega wykonanie kompletu prac rozbiórkowych i demontażowych 
niezbędnych do zrealizowania zakresu przewidzianego nakładami prac remontowych.

Odbiorowi podlega komplet prac.

1.12.	Podstawa płatności

Cena ilościowa wykonania robót obejmuje wszelkie prace związane z przygotowaniem i zabezpieczeniem terenu budowy.

1.13.	Dokumenty odniesienia

W czasie prowadzenia robót należy przestrzegać przepisów BHP zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. (Dz. U. Nr 47, poz. 401) 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych

### SST-02.	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE – ROBOTY TYNKOWE I LICOWE

2.1.	Część ogólna

2.1.1.	 Nazwa zadania

Remont pomieszczeń budynku Medycznego Studium Zawodowego w Zamościu, 
22-400 Zamość, ul. Partyzantów 20.

Roboty wykończeniowe – roboty tynkowe i licowe.

2.1.2.	Przedmiot i zakres robót

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru tynków wewnętrznych.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie tynków wewnętrznych obiektu wykonywanych w ramach prac remontowych po rozbiórce boazerii i skuciach cokolików ceramicznych ścian ciągów komunikacyjnych oraz wykonanie okładzin.

2.1.3.	Określenia podstawowe

Wszystkie określenia i nazwy użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne lub równoważne z Polskimi Normami przywołanymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 maja 2004 r.(Dz. U. Nr 109 poz. 1156) Załącznik nr1, a w przypadku ich braku z normami branżowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie. Roboty muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów, norm i instrukcji. Nie wyszczególnienie jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.

  - Wymagania szczegółowe dotyczące wyrobów budowlanych

- Woda PN-75/C-04630

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia oraz 
wodę z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

- Piasek PN-79/B-06711.

- Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, 
a w szczególności:

- nie zawierać domieszek organicznych,

- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – średnioziarnisty.

Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm.

- Zaprawy budowlane cementowo-wapienne PN-65/B-14503

- Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej.

- Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.

- Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

- Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.

- Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5oC.

- Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju 
cementu i wapna.

- Tynki cienkowarstwowe wg PN-65-10106-97 i PN-65-10106-97/Az1:2002

- Zaprawa klejowa.

- Płytki ceramiczne wg PN-90/B-12031 i PN/89/B-12039.

Wymagania:

Barwa – wg wzorca producenta.

Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 Mpa.

Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160oC.

Stopień białości przy filtrze niebieskim (dla płytek białych),
	 nie mniej niż	 gatunek I 80%.

Okładziny ścienne – cokoły przypodłogowe z płytek gresowych lub systemowe winylowe w pomieszczeniach z wykładziną winylową zgodne z posadzkami.

Wymaga się, aby wszystkie materiały użyte do budowy posiadały atesty i były dopuszczone do stosowania w budownictwie.

  - Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu i maszyn do robót budowlanych

Sprzęty do wykonywania tynków zwykłych:
 - mieszarki do zapraw,
 - agregaty tynkarskie,
 - betoniarki wolnospadowe,
 - pompa do zapraw,
 - przenośny zbiornik na wodę.

Wszystkie prace należy wykonywać przy użyciu sprzętu sprawnego technicznie oraz w sposób zgodny z instrukcją obsługi podaną przez producenta sprzętu.

2.4.	Wymagania dotyczące środków transportu

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą BN-88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone workowane można przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem.
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

2.5.	Wymagania szczegółowe wykonania robót budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót. Za ich zgodność z wymaganiami ST, harmonogramem prac oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

2.6.	Ogólne zasady wykonywania tynków

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy.

Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5oC pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0oC.

W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”.

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, t.j. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.

2.6.1.	Przygotowanie podłoży

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.

    - Wykonywanie tynków trójwarstwowych

- Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych.

- Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu.

Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne – w tynkach nienarażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku 1:1:2.

  - Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych

- Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub bezpośrednio do równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę należy mocować do dostatecznie wytrzymałego podłoża.

- Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu.

- Na oczyszczoną i zwilżoną powierzchnię ścian murowanych należy nałożyć dwuwarstwowy podkład wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkę należy wykonać o grubości 2-3 mm z ciekłej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.

- Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni barwy, a przed przystąpieniem do ich mocowania – moczone w ciągu 2 do 3 godzin w wodzie czystej.

- Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić, co najmniej +5oC.

- Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej.

2.8.	Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych

2.8.1.  Materiały ceramiczne

Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie:

- sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem,

- próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiarów i kształtu,

- liczby szczerb i pęknięć,

- odporności na uderzenia.

W przypadku niemożności określenia jakości elementów przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom laboratoryjnym.

2.8.2.   Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie.

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

2.9.  Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

2.10.  Odbiór robót budowlanych

2.10.1.  Odbiór podłoża

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Podłoże powinno być przygotowane przez oczyszczenie mechaniczne i zmycie wodą a po wyschnięciu zagruntowanie preparatem wzmacniającym.

    - Odbiór tynków

Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją techniczną.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej – nie większe niż 3mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:

- pionowego – nie większe niż 2mm na 1m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu,

- poziomego – nie większe niż 3mm na 1m i ogółem nie więcej niż 6mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.).

- Niedopuszczalne są następujące wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów przenikających z podłoża,

- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.

  - Rozliczenia robót

Zasady rozliczenia robót ujęto w p. 9 części ogólnej specyfikacji technicznej

- Tynki wewnętrzne i zewnętrzne.

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która 
 	obejmuje:

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiałów i sprzętu,

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań,

- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,

- reperacje tynków po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów.

- Okładziny ścian płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

- przygotowanie zaprawy,

- przygotowanie podłoża,

- dostarczenie materiałów i sprzętu,

- moczenie płytek, docinanie płytek,

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań,

- wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,

- zamurowanie przebić

- reperacje tynków,

- oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałów.

2.12.  Dokumenty odniesienia

PN-85/B-04500.	Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.

PN-70/B-10100. Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-75/C-04630. Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania.

PN-86/B-30020. Wapno.

PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-65/B-14503. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

PN-81/6732-12.	Ciasto wapienne.

PN-65-10106-97	Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw 					pocienionych

PN-65-10106-97/Az1:2002	Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do 					wypraw pocienionych (Zmiana Az1)

PN-B-11207-96.	Kształtki budowlane z kamieni naturalnych.

PN-B-79406;97.PN-B-79406;97. Płyty kartonowo-gipsowe.

PN-72/B-10122.	Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

### SST-03	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - POSADZKI

3.1.	Część ogólna

3.1.1. Nazwa zadania

Remont pomieszczeń budynku Medycznego Studium Zawodowego w Zamościu, 
22-400 Zamość, ul. Partyzantów 20.

Roboty wykończeniowe – posadzki.

    - Przedmiot i zakres robót

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru posadzek.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
i mające na celu wykonanie posadzek w remontowanym obiekcie.

Warstwy wyrównawcze pod posadzki:

Posadzki z gresu układa się na istniejącym podłożu, po skuciu płytek w wiatrołapie i okładziny schodów klatki schodowej w nowej części budynku. W pozostałej części ciągów komunikacyjnych posadzka winylowa z wykładziny rulonowej, ułożona na istniejącej posadzce z płytek ceramicznych.

- Posadzka z gresu antypoślizgowego, położona na klej

- Posadzka winylowa, połączenia spawane, wywinięcie na cokół o wysokości 10cm.

- PODKŁADY, MASY SAMOPOZIOMUJĄCE

Półsuchy cementowy podkład podłogowy z dodatkami zapewniającymi szybkie wysy-chanie i dużą wytrzymałość podkładu – dostosowana do planowanych obciążeń.

W zależności od podłoża zastosować odpowiednie produkty wysokiej klasy, do odna-wiania i naprawy istniejących posadzek betonowych oraz do wypełniania szczelin i wgłębień.

- GRES:

Wszystkie gresy gatunku pierwszego i wysokiego standardu, o wymiarach dł.300mm / szer. 300mm / gr min 8mm (wszystkie w tej samej kalibracji), twardości powyżej 8 w skali Mohsa, wytrzymałości na zginanie powyżej 50 MPa. Antyposlizgowe plytki

gresowe, stosowac w pomieszczeniach narazonych na zawilgocenie lub rozpryskanie cieczy, działanie kwasów i zasad.

- KLEJE DO OKŁADZIN CERAMICZNYCH

Cementowe przeznaczone do podłoża z cegły ceramicznej, betonu lub tynku cementowego o przyczepności powyżej 1Mpa, czasie pełnego utwardzenia 3 dni.

    - Określenia podstawowe

Wszystkie określenia i nazwy użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne lub równoważne z Polskimi Normami przywołanymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 maja 2004 r.(Dz. U. Nr 109 poz. 1156) Załącznik nr1, a w przypadku ich braku z normami branżowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie.

Roboty muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów, norm i instrukcji. Nie wyszczególnienie jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z określeniami podanymi wymaganiach ogólnych.

3.2.	Wymagania szczegółowe dotyczące wyrobów budowlanych

- Woda (PN-75/C-04630)

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

- Piasek PN-79/B-06711

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w szczególności:

- nie zawierać domieszek organicznych,

- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.

  - Cement wg normy PN-88/B-3000.

  - Płytki podłogowe o wymiarach zbliżonych do 30x30 cm wg PN-64-89001:

- grubość 2 i 3 mm,

- masa 1 m2 – 5,5 kg

- twardość wg Brinella 1,45-1,75 MPa,

- odporność cieplna wg V’cata –49-59oC,

- zmiany wymiarów liniowych w temperaturze 80oC – max. 0,4%,

- nasiąkliwość (po 24 godzinach) – 1,5%,

- ścieralność na aparacie Stuttgart – max. 0,13 mm,

3. Są odporne na działanie nacisku skupionego, łatwo zmywalne wodą z dodatkiem środków myjących, wykazują dużą odporność na działanie agresywnych kwaśnych

- -WYKŁADZINA WINYLOWA:

Wykładzina rulonowa niejednorodna, wielowarstwowa. Warstwę wierzchnią użytkową stanowi folia PCV o grubości 0,5 mm barwiona w masie. Powierzchnia wykładziny jest półmatowa, gładka lub moletowana. Wysokowytrzymała, antypoślizgowa, antystatyczna, jednorodna ze spoinami spawanymi w kolorach kontrastujących.
 Jakość wykładziny do zastosowania winna mieć parametry jakościowe nie gorsze niż wykładzina heterogeniczna Gamrat Rekord 42. Podany znak towarowy służy jedynie jako punkt odniesienia dotyczący jakości wykładziny. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych równoważnych wykładzin nie gorszej jakości.
Parametry wykładziny Rekord 42:

  - Grubość całkowita PN-EN 428 - 2,0 mm

  - Grubość warstwy użytkowej PN-EN 429 – 0,8 mm

  - Odporność na ścieranie PN-EN 660-1 – T

  - Odporność chemiczna PN-EN 423 – Dobra

  - Odporność na mikroorganizmy PN-EN ISO 846 - Tak

  - Bezkierunkowy wzór

  - Zabezpieczenie – fabryczne pokrycie warstwą PU (poliuretan)

  - Okres gwarancji – 10 lat

Zgrzewanie na gorąco przy użyciu dobranego pręta winylowego. Należy uformować 100mm cokół przypodłogowy, zaokrąglony.

Wyroby ceramiczne.

Płytki podłogowe ceramiczne terakotowe i gresy (np. 200 x 200mm) o gr.8mm w wykończeniu półmatowym, jednobarwne (bez cieni i żyłek), klasy ścieralności minimum IV, w pomieszczeniach ciemniejszych o jasnych pastelowych barwach przewidzieć około 20% asortymentu terakot w żywych nasyconych barwach.

Właściwości płytek podłogowych terakotowych:

- barwa: wg wzorca producenta,

- nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5%,

- wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 MPa.

- ścieralność nie więcej niż 1,5mm; klasa ścieralności V

- mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20.

- kwasoodporność nie mniej niż 98%.

- ługoodporność nie mniej niż 90%.

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:

- długość i szerokość		+- 1,5mm

- grubość			+- 0.5mm

- krzywizna			     1,0mm

- Gresy – wymagania dodatkowe:

- Twardość 8 wg skali Mohsa

- ścieralność			V klasa ścieralności,

- na schodach i przy wejściach wykonane jako antypoślizgowe,

- gresy układane na zewnątrz budynku – mrozoodporne.

Płytki gresowe muszą być uzupełnione następującymi elementami:

- listwy przypodłogowe,

- kątowniki,

- narożniki.

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:

- długość i szerokość	 +/- 1,5 mm,

- grubość +/- 0.5 mm,

- krzywizna 1,0 mm.

- Materiały pomocnicze:

Do mocowania płytek można stosować zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8MPa, 
albo klej.

Do wypełniania spoin stosować zaprawy wg PN-75/B-10121:

- zaprawę z cementu portlandzkiego 35 – białego i mączki wapiennej,

- zaprawę z cementu 25, kredy malarskiej i mączki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny.

Spoiwo oraz zaczyn cementowy do płytek muszą być odporne na chlor w pomieszczeniach toalet i prysznicowych, a także muszą ogólnie nadawać się do zastosowania w środowisku, w którym występują duże obciążenia, z uwzględnieniem ciągłego spłukiwania oraz dezynfekcji.

Wymaga się, aby wszystkie materiały użyte do budowy posiadały atesty i były dopuszczone do stosowania w budownictwie.

3.3.	Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu i maszyn do robót budowlanych

Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych należy stosować:

- szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek,

- pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mm do rozprowadzania kompozycji klejących,

- łaty do sprawdzania równości powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji klejących,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

- gąbki do mycia i czyszczenia,

- wkładki (krzyżyki) dystansowe.

Roboty można wykonać przy użyciu właściwego sprzętu.

3.4. 	Wymagania dotyczące środków transportu

Podstawowym sprzętem transportowym jest samochód ciężarowy.

Przewożony ładunek należy zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 	Ewentualne użycie sprzętu specjalistycznego należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru.

- Pakowanie:

Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m2 płytek.

Na opakowaniu umieszcza się: nazwę i adres producenta nazwę wyrobu, liczbę sztuk
w opakowaniu, znak kontroli jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób dopuszczony do stosowania w budownictwie Świadectwem ITB ”Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu.

Podłogę wyłożyć materiałem wyściółkowym grubości ok.5cm. Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się.

- Składowanie:

Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. 
Wysokość składowania do 1,8 m.

  - Wymagania szczegółowe wykonania robót budowlanych

- Posadzki należy wykonywać zgodnie z projektem, który powinien określić rodzaj konstrukcji podłogi, grubość warstw, markę zaprawy.

- Podkład pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywać wytrzymałość nie niższą – przy posadzkach z betonu odpornego na ścieranie – 16 MPa, przy pozostałych posadzkach – 10Mpa.

- W posadzkach powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne – oddzielające posadzkę wraz z całą konstrukcją podłogi od pionowych elementów budynku,

- Zaprawę cementową, z której wykonano posadzkę należy dokładnie zagęścić, a powierzchnię wyrównać i zatrzeć na gładko.

- Czysta i sucha powierzchnia posadzki powinna być natarta olejem lnianym.

3.6.	Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych

- Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.

- Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

- Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, wilgotnościowych).

Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji.

3.7.	Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu 
z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

3.8.	Odbiór robót budowlanych

Podstawą do odbioru posadzek powinny stanowić następujące dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa,

- Dziennik budowy,

- Świadectwo jakości dostarczonych materiałów, w przypadku zastrzeżeń, co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany.

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym.

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Odbiór powinien obejmować:

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,

- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,

- sprawdzenie grubości posadzki cementowej lub z lastryka należy przeprowadzić na podstawie wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

Sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1mm, a szerokości spoin – za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową.

3.9.	Rozliczenia robót

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, 	która obejmuje przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy.

3.10.	Dokumenty odniesienia

PN-75/C-04630.	Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania.

PN-88/B-30000.	Cement portlandzki.

PN-88/B-30001.	Cement portlandzki z dodatkami.

PN-79/B-06711.	Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-87/B-01100.	Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy

i określenia.

PN-74/B-30175.	Kit asfaltowy uszczelniający.

PN-75/B-04270.	Wykładziny podłogowe z polichlorku winylu. Badania.

PN-78/B-89004.	Materiały podłogowe z polichlorku winylu. Wykładziny elastyczne bez warstwy izolacyjnej. Arkusze i płytki.

### SST-04.		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE – TAPETOWANIE

4.1.	Część ogólna

4.1.1. Nazwa zadania

Remont pomieszczeń budynku Medycznego Studium Zawodowego w Zamościu, 
22-400 Zamość, ul. Partyzantów 20.

Roboty wykończeniowe – tapeta z włókna szklanego.

4.1.2.	Zakres stosowania ST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót

4.1.3.	Określenia podstawowe

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. wykładzina - suche pokrycie dowolnej wewnętrznej powierzchni budynku, okładzina - pionowe lub prawie pionowe, nienośne pokrycie konstrukcji.

4.1.4.	Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wytapetowanie ścian ciągów komunikacyjnych.

4.1.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

4.2.	MATERIAŁY

Tapeta z włókna szklanego - okładzina do tapetowania ścian ciągów komunikacyjnych na całej wysokości (tapeta malowana farbą lateksową).

Klei

Klej do tapet z włókna szklanego o gramaturze do 300 g/m2.

Środek gruntujący

Środek   do   zagruntowania   powierzchni   o   zwykłej   chłonności,   należy   stosować   w   postaci rozcieńczonej - 1 miarkę gruntu i 3 miarki wody.

4.3.	SPRZĘT

Sprzęt do wykonywania robót

- nóż do cięcia oklein,

- miarka,

- szczotka z twardym włosiem,

- wałek z długim włosiem (15 mm)

- szpatułka

- poziomnica

- wałek gładki, bez włosia.

4.4.	Transport materiałów

Transport materiałów odbywa się w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a określony w instrukcji Producenta i dostosowanej do polskich przepisów przewozowych.

4.5.	Przechowywanie i składowanie materiałów

Materiały powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca:

- nazwę i adres producenta,

- nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,

- datę produkcji i nr partii,

- wymiary,

- liczbę sztuk w pakiecie,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa,

- znak budowlany.

Składowanie materiałów powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na poziomym i mocnym podkładzie.

4.6. WYKONANIE ROBÓT

4.6.1.	Przygotowanie

- Powierzchnia ściany musi być gładka, czysta i sucha w głąb ściany, wolna od kurzu i tłuszczu.
W przypadku niektórych oklein ściana musi mieć jednolity kolor.

- Należy zamalować wszelkie napisy, usunąć zatłuszczenia i inne zabrudzenia ściany typu kurz.

- Należy również usunąć stare tapety i podkłady malarskie.

- Powierzchnie o zwykłej chłonności takie jak zwykły tynk i tynk gipsowy należy zagruntować
rozcieńczonym gruntem 1 miarka gruntu i 3 miarki wody i pozostawić na czas 5 godzin do
wyschnięcia.

- Powierzchnie   mocno   chłonące   wilgoć   takie  jak   gipsowo-kartonowe,   betonowe,   należy
zagruntować nie rozcieńczonym gruntem i pozostawić na 5 godzin do wyschnięcia.

- Ściany malowane należy dokładnie umyć używając odtłuszczających płynów.

- Powierzchnia ściany nie może  się kruszyć i  pylić.  Takie powierzchnie mają zbyt słabą
przyczepność.

- Należy nałożyć cienką warstwę gruntu.

- Płyty MDF i inne tego typu należy również gruntować tak, jak pomieszczenia normalnie
chłonące wilgoć.

- Jeżeli   powierzchnia   nie   wchłania   wilgoci   np.   plastik,   metal   lub   ściana   pomalowana
nieprzepuszczalna dla wilgoci farba nie należy jej  gruntować.  W tym przypadku należy

zastosować inny klej. Niczym nie powlekany metal należy wcześniej  zabezpieczyć farbą gruntującą do metali. Minimalna temperatura pomieszczenia i ścian musi wynosić 10°C. -   Wilgotność ściany nie może przekroczyć 6%.

4.6.2.	Użycie
Przygotowanie wałka

Okleiny nawinięte są na kartonowy wałek. Do zamówienia dodawany jest także pusty wałek. Pusty wałek należy przeciąć tak, aby jego długość równała się wysokości ściany minus 15 cm.

Przygotowanie wałka

Należy rozwinąć okleinę z wałka i przyciąć ją tak, aby jej szerokość była równa wysokości pomieszczenia plus 5 cm. Do tego celu należy używać tylko ostrego noża. Następnie należy zwinąć okleinę na pusty i przycięty wałek.

4.6.3. Naklejenie
Początek

Klej powinien być pozostawiony na ścianie przez kilka minut przed naklejeniem okleiny na powierzchniach nie chłonących wilgoci. Klej będzie mocniejszy i pozwoli to uniknąć wyciekania kleju. Naklejanie należy rozpocząć od górnego rogu. Należy rozwinąć okleinę na około 1 metr a resztę oprzeć o ścianę, ewentualnie przyczepić ją do górnego rogu.

Naklejanie

Należy wyrównać okleinę szczotką z miękkim włosiem. Klej nie będzie wyciekał w przypadku postępowania zgodnie z instrukcją.

Szpatułki należy używać wyłącznie do dociśnięcia w rogach. Nie należy naciskać zbyt mocno i trzeba uważać na fałdy i pomarszczenia.

Poziomnica

Przy pomocy poziomicy możemy sprawdzić czy wzór jest równo naklejony. Należy używać poziomicy po każdym narożniku ściany.

Przycinanie przy cokole

Do tego celu należy użyć szpatułki. Bardzo ostrym nożem należy odciąć wystający materiał wzdłuż szpatułki.

Zmywanie pozostałości kleju

Resztki kleju z cokołu i z framug należy natychmiast wytrzeć czystą, wilgotną gąbka.

Narożniki wewnętrzne i zewnętrzne

Dokładnie należy nałożyć klej na narożnik ściany. Zbyt duża ilość kleju może spowodować jego wyciekanie szczególnie przy przyciskaniu oleiny do rogu szpatułką.

Przycinanie przy framugach

Należy rozwinąć okleinę nad framugą i drzwiami. Następnie wyciąć otwór zostawiając zapas na wykończenie wzdłuż framug. Pozostawić odcięte kawałki - nie zwijać - do użycia w niewidocznych miejscach.

Naklejanie pozostałych kawałków

W przypadku naklejania pozostałych kawałków połączenia są nieuchronne. Dlatego należy wygładzić dokładnie klej w miejscu połączenia. Szwy pozostaną niewidoczne, ponieważ okleina jest w 100% nie kurczącą się.

4.7.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Powierzchnia do tapetowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do tapetowania powinna obejmować:

- sprawdzenie wyglądu powierzchni,

- sprawdzenie wsiąkliwości,

- sprawdzenie wyschnięcia podłoża,

- sprawdzenie czystości.

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod tapetowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3s.

Tapetowanie

- Powierzchnie pokryte tapetami powinny być gładkie, czyste i równe, a barwa tapet jest jednolita
w całym pomieszczeniu.

- Poszczególne arkusze tapet powinny być na całej  powierzchni  dokładnie przyklejone do
podłoża. Odstawanie brzegów arkuszy tapety przy stykach jest niedopuszczalne.

- Na powierzchni pokrytej tapetą nie powinny być widoczne uszkodzenia oraz nierówności
podłoża, nie powinny występować również fałdy, pęcherze plamy lub inne wady.

- Krawędzie poszczególnych arkuszy tapet powinny być po naklejeniu pionowe, a odchylenie
styków od pionu lub równoległości nie powinno być większe niż 3,0 mm na odległości 2,5 m.

- Przy włącznikach i oprawach znajdujących się na tapetowanej powierzchni przycięte brzegi
powinny być niewidoczne i znajdować się pod zewnętrzną nakrywką.

4.8.	OBMIAR ROBÓT

Umowa jest kontraktem ryczałtowym, dlatego czynności obmiarowe mogą być przeprowadzone w wyjątkowych sytuacjach w celach kontrolnych.

4.9.	ODBIÓR ROBÓT

4.9.1.		Odbiór podłoża

Zastosowanie do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić.

4.9.2.		Odbiór robót tapeciarskich

- Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego zatapetowanych powierzchni polegające na stwierdzeniu
dokładnego przyklejenia tapety na całej powierzchni, jednolitego natężenia barwy i zgodności
ze wzorcem producenta, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy, fałd, i odstających brzegów
tapet.

- Sprawdzenie prawidłowości wykonania styków.

- Sprawdzenie prostolinijności i pionowości styków arkuszy tapet za pomocą pionu.

- Sprawdzenie przyczepności powłoki  do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym
narzędziem powłoki od podłoża.

- Sprawdzenie   odporności   powłoki   na  zmywanie  wodą  polegające  na  zwilżaniu  badanej
powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką.

4.10. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Rozliczenie robót będzie dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.

Płaci się za ustalona ilość [m2l tapetowanych ścian, wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,

- przygotowanie i oczyszczenie podłożą,

- tapetowanie ścian tapetą z włókna szklanego,

- uporządkowanie miejsca wykonywania robót,

- usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów.

SST-05.		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE – ROBOTY MALARSKIE

5.1.	Część ogólna

5.1.1 Nazwa zadania

Remont pomieszczeń budynku Medycznego Studium Zawodowego w Zamościu, 
22-400 Zamość, ul. Partyzantów 20.

Roboty wykończeniowe – roboty malarskie.

5.1.2.	Przedmiot i zakres robót

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
i mające na celu wykonanie robót malarskich obiektu wg poniższego.

- Malowanie tynków farbą emulsyjną.

- Malowanie tapety z włókna szklanego farbą lateksową.

- Malowanie grzejników i rur instalacji c.o.

- Malowanie drewnianej stolarki drzwiowej wewnętrznej.

5.1.3.	Określenia podstawowe

Wszystkie określenia i nazwy użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne lub równoważne z Polskimi Normami przywołanymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 maja 2004r. (Dz. U. Nr 109, poz.1156) Załącznik nr1, a w przypadku ich braku z normami branżowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie. Roboty muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów, norm i instrukcji. Nie wyszczególnienie jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.

5.2.	Wymagania szczegółowe dotyczące wyrobów budowlanych

  - Woda PN-75/C-04630

Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatna do picia. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

  - Rozcieńczalniki

W zależności od rodzaju farby należy stosować:

  - Terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych,

inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb 
powinny odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy technicznie zgodne 
z zaświadczeniem o jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

  - Farby budowlane gotowe

Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom Norm 
Państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

  - Farby emulsyjne

Farba dyspersyjna do malowania tynków wewnętrznych, matowa, o wysokich właściwościach kryjących, zmywalna, wodorozcieńczalna, niezawierająca rozpuszczalników; gruntowanie w razie potrzeby: dobór środka gruntującego

zależnie od i stanu podłoża

- wydajność		- 6,6-10 m2/dm3

- czas schnięcia	- min 4-6 h

- gęstość		- 1,4 g/cm3

- kolorystyka	do uzgodnienia z inwestorem i projektantem,

  - Farby proszkowe (na bazie żywicy epoksydowej)

- wydajność 	około 10-12 m2/kg przy grubości powłoki 60 µm

- gęstość		- 1,3 – 1,7g/cm3

  - Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901/97

- wydajność		- 6-8 m2/dm3,

- czas schnięcia	- 12h

  - Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania według PN-C-81901/97

- wydajność		- 6-10 m2/dm3,

  - Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych

Wymagania dla farb:

    - lepkość umowna: min. 60

    - gęstość: max.1,6g/cm3,

    - zawartość substancji lotnych w % masy max.45%,

    - roztarcie pigmentów: max. 90m,

    - czas schnięcia powłoki w temp. 20oC i wilgotności względnej powietrza 65% do osiągnięcia 5 stopnia wyschnięcia – max. 2 godz.

5.3. Wymagania dla powłok:

    - wygląd zewnętrzny – gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków

    - grubość – 100-120 um

    - przyczepność do podłoża – 1 stopień,

    - elastyczność – zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3mm nie wykazuje pęknięć lub odstawania od podłoża,

    - twardość względna – min. 0,1,

    - odporność na uderzenia – masa 0,5kg spadająca z wysokości 1,0m nie powinna powodować uszkodzenia powłoki

    - odporność na działanie wody – po 120godz. zanurzenia w wodzie nie może występować spęcherzenie powłoki.

Farby powinny być pakowane zgodnie z BN-87/5046-02 w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe wg BN-82/5046-05 i przechowywane w temperaturze min. +5oC według PN-73/C-81400.

  - Środki gruntujące

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

    - powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

    - na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

Wymaga się, aby wszystkie materiały użyte do budowy posiadały atesty i były 
dopuszczone do stosowania w budownictwie

5.4.	Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu i maszyn do robót budowlanych

Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych.

5.5.	Wymagania dotyczące środków transportu

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 
i przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

  - Wymagania szczegółowe wykonania robót budowlanych

Ogólne warunki wykonania robót podano w specyfikacji technicznej wykonywania i odbioru robót – część ogólna.

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8oC. W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać.

W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury, co najmniej +8oC. Po zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1oC.

W czasie malowania niedopuszczalne jest 67awietrznie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń grzewczych. Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po:

- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury
i urządzeń sanitarnych),

- całkowitym ukończeniu robót elektrycznych,

- całkowitym ułożeniu posadzek,

- usunięciu usterek na stropach i tynkach.

  - Przygotowanie podłoży

- Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną.

- Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-70/H-97050, dla danego typu farby podkładowej.

5.8.	Gruntowanie

- Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną 
tego samego rodzaju, z jakiej ma być wykonana powłoka, lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5.

5.9.	Wykonywanie powłok malarskich

- Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących.

Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni.

Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla.

- Powłoki z farb i lakierów powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia.

- Powłoki powinny mieć jednolity połysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby 
	w różnych odcieniach.

Elementy malowane proszkowo dostarczane są na budowę w stanie wykończonym.

5.10.	Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych

5.10.1.	Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:

- sprawdzenie wyglądu powierzchni,

- sprawdzenie wsiąkliwości,

- sprawdzenie wyschnięcia podłoża,

- sprawdzenie czystości.

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.

Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3s.

5.10.2.	Roboty malarskie

    - Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania:

dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach,

dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach.

    - Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5oC przy 
wilgotności powietrza mniejszej od 65%..

    - Badania powinny obejmować:

sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,

sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,

dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi.

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.

5.11.	Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanych wraz z przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie przedmiaru robót.

5.12.	Odbiór robót budowlanych

5.12.1.	Odbiór podłoża

Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.5.10.1., Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić.

5.12.2.	Odbiór robót malarskich

- Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowana do powłok o dobrej jakości wykonania.

- Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.

- Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.

- Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki od podłoża.

- Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą, miękką szczotką lub szmatką.

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do Dziennika budowy.

5.13.	Rozliczenia robót

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz 
z przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie przedmiaru robót.

5.14.	Dokumenty odniesienia

PN-75/C-04630.	Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania.

PN-69/B-10280.	Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczal-
	nymi farbami emulsyjnymi.

PN-62/C-81502.	Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.

PN-86/B-30020.	Wapno

PN-70/B-10100.	Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych.

Wytyczne ogólne.

BN-76/6113-32	Farby do gruntowania przeciwrdzewne cynkowe.

PN-C-81901;97.	Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania.

PN-C-81901;97.	Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania.

BN-80/6117-05.	Farby emulsyjne do wymalowań wewnętrznych.

BN-70/6113-32.	Farby epoksypoliamidowe do gruntowania.

PN-C-81932;97.	Emalie epoksydowe chemoodporne.

PN-71/H-97053.	Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych